SC-SU-I型磁控溅射仪

- 名称：SC-SU-I型磁控溅射仪；               品牌：北京赛德凯斯；

厂家：北京赛德凯斯电子有限责任公司；      公司网址：www.setcas.com

| ## SC-SU-I型磁控溅射仪 |  |
| --- | --- |
| ### 参数 | ### 指标 |
| 石英仓尺寸 | 150X120MM |
| 样品台尺寸 | 70mm |
| 溅射面积 | 50mm |
| 最高真空度 | 5pa |
| 可通气体 | 氩气，氮气等惰性气体 |
| 最高溅射速度 | 8nm/min |
| 整机功率 | 200W |
| 机器尺寸 | 360(W)X310(D)X150mm(H) |

SC-SU-I Magnetron Sputtering

| ## SC-SU-I Magnetron Sputtering |  |
| --- | --- |
| ### Parameters | ### Index |
| Size of quartz chamber | 150X120MM |
| Sample size | 70mm |
| Sputtering size | 50mm |
| Maximum vacuum | 5pa |
| Gas usable | Inert gases such as hydrogen, nitrogen, etc. |
| Maximum sputtering speed | 8nm/min |
| Power | 200W |
| Dimension | 360(W)X310(D)X150mm(H) |